**PNZ – WPC Imprägnierung**

**PNZ Impregnace na WPC**

* **pro WPC (Wood Plastic Components), Resystu a Polyratan**
* **bez rozpouštědel**

**Použití:**Pro impregnaci povrchů z WPC(dřevoplastový kompozit), Polyrattanu a Resysta. Bezbarvý impregnační přípravek je vyroben z přírodních olejů, zvyšuje ochranu povrchu před povětrnostními vlivy, proti UV záření a vodě. Prodyšnost nátěru zůstává zachována. Přípravek neobsahuje rozpouštědla.

**Zpracování:**

* Povrch musí být čistý a zbavený prachu.
* Řasy, mastnoty nebo jiné nečistoty očistěte přípravkem PNZ WPC Reiniger

(PNZ WPC Čistič).

* Teplota při práci i schnutí min. 8°C. Vzdušná vlhkost < 60%.
* Před započetím i během práce je nutné přípravek důkladně promíchávat.
* Na různých plochách přípravek účinkuje odlišně, proto je doporučeno provést zkoušku.

PNZ WPC Impregnace se nanáší ve dvou vrstvách štětcem, válečkem nebo houbičkou. Doba zasychání mezi nátěry cca 12 hodin. Je možné přetírat i ne zcela proschlý nátěr po 8-12hodinách. Při vlhkém a chladném počasí se doba schnutí prodlužuje. Obnovovací nátěr se provádí dle potřeby.

**Spotřeba:**cca 50 - 100 ml/m2, to znamená, že 1 litr vystačí na cca 10 - 20 m2 v závislosti na struktuře povrchu. U drážkovaného dřeva se spotřeba zvyšuje.

**Čištění:**

Znečištěné pomůcky lze omýt mýdlovou vodou.

**Skladování:** V suchu a chladu, chránit před mrazem. Neotevřené plechovky mají skladovatelnost pět let. Otevřenou nátěrovou hmotu je třeba přelít do menší nádoby, dobře uzavřít a brzy spotřebovat.

**Složení:** Zušlechtěné přírodní vosky a oleje, odmineralizovaná voda, konzervační látky.

**Upozornění:**P101 Vyskytne-li se nutnost vyhledat lékařskou radu, předložte obal nebo etiketu s označením přípravku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před upotřebením čtěte informace a označení na etiketě. Při použití více balení různých šarží se doporučuje smíchat obsah ve větší nádobě. I tento přírodní produkt může způsobovat alergické reakce. Vyprázdněné nádoby odevzdejte k recyklaci. Zaschlé zbytky materiálu odevzdejte spolu s domácím odpadem, případně může být zlikvidován jako stavební suť. Tekuté zbytky odevzdejte na sběrná místa starých nátěrů. ASN-Nr: 080112.

**Balení:**0,75 litru, 2,5 Litru, 10 litrů